薄壁管施工方案

深圳市华鑫基业投资有限公司

网址：http://www.hxjy998.com

联系人：林先生

联系电话：13823333736

施工及验收 ◣

空心管进场后应组织对空心管材料的验收工作。按照规程要求，空心管进场时，应按照同一生产厂、同一材料、同一生产工艺、同一规格，且连续进场不超过5000件作为一个检验批，检查出厂合格证、并进行取样。每检验批应随机抽取20件进行尺寸偏差检查（合格率不小于80%，且没有严重偏差判为合格），检验合格后从中随机抽取3件进行重量和力学检验。 如果连续3批一次性检验合格时，改为每10000件作为一个检验批次。 空心管的安装，实际上就是采取措施保证空心管在板的几何位置，并保证空心管在其他工种施工过程产生的影响下，这些措施仍然有效。我们所采取的措施应有效、方便易行、具有良好的经济性。 具体来说就是要保证空心管与底模板之间的空心管高度、空心管管壁之间、管头之间的间距和解决空心管在浇筑混凝土时产生的上浮问题。 主要施工工序如下： 排管图的绘制以设计要求为标准，具体确定出每一板跨内的空心管的排数、每排标准管的根数和非标管长度及根数，再结合楼板预留管、孔洞的因素，因地制宜排设空心管。 在排管图中，应能明确在一个板跨内空心管的位置（一般情况为空心管距构件边沿的距离、空心管间距离）、空心管的规格（尤其是非标管）。 模板宜采用木模板或复合模板，用φ48钢管固定。模板应具有足够的强度、刚度和稳定性，模板拼缝应严密。 空心管铺设在板内，应通过支架进行固定，使空心管满足设计确定的在板内垂直高度及水平位置。一般情况下，支架可采用方管。方管高度按照下式计算： 其中： H——设计要求的空心管底至模板距离 e——符合相关规范的楼板保护层厚度 一般情况为15mm （人防空芯楼盖保护层厚度通常为20mm） a,b——板底筋直径 按照设计配筋，绑扎板底钢筋。钢筋绑扎应严格按照设计要求进行，钢筋绑扎后应及时垫好保护层。保护层应严格按照规范制作，确保厚度及抗压强度。 对于双向的空心板结构，一般在管头与管头的肋中均设计为肋梁，具体见下图： 管头间肋梁示意图 一般情况下肋梁的主筋为板筋，不需要单独配置。板底筋绑扎结束后，应立即绑扎肋梁钢筋。 在板底筋绑扎完成并垫好保护层后，即需进行支架的固定。支架的位置接合排管图确定，基本原则为：支架沿板块内垂直空心管方向固定，固定方式可以是将支架绑扎在板筋上。通常为在两根支架支撑一排空心管。 支架固定完成后即按照排管图铺放空心管，在空心管的铺放过程中，应轻拿轻放，按照支架方管位置依次铺放。 在具体的操作中，建议首先拉线完成纵横两个方向各一排空心管的布置，剩余空心管据此左右两边对齐即可。 空心管为圆柱形管体，会发生水平方向滚动，故空心管的水平位置必须采取可靠措施进行固定。采用16#铁丝（双根）至少两道分别于空心管两头绑扎后固定于支架上，必须强调的是，该扎丝必须绑扎在板底筋上。具体如下图所示： 如空心管直径较大，对铺管质量要求较高或成本考虑较少的工程，则可采取架立筋方式固定。 由图可知，架立钢筋围成的管径尺寸为两根钢筋的内切间距，管壁间距为架立钢筋的外包尺寸。通过以上方式即可完成对空心管底距板模板的高度控制和水平位置的控制。支架钢筋应现场预制。 板上层钢筋按照常规进行绑扎，在钢筋运输至作业平面时，应尽量将钢筋摆放在梁上，避免直接冲压空心管造成空心管损坏。 板上层钢筋高度由土建单位安装马凳来控制 在浇注混凝土的过程中，空心管会发生上浮，导致楼板厚度超出设计要求，必须采取有效措施控制上浮。具体措施如下图： 抗浮铁丝粗细及绑扎点密度如下表： 施工过程中如发生空心管的破损，原则上应更换。也可对破损处用胶带进行封补，填塞，孔洞较大的可在孔内塞入塑料布、水泥包装袋等对钢筋、混凝土无害的材料，再进行封补。修补的标准为混凝土水泥浆不进入管内。 空心管的铺放过程中，空心管可能会和水电管盒发生冲突，必要时该位置的空心管可断开或在管身锯切口并用胶带封堵，或换成小直径的空心管。 混凝土按照设计及相关规范要求进行配比，无特殊要求。在浇注混凝土的过程中，混凝土下料应沿平行管的方向进行，不宜太猛，不可太多。暗梁处宜用普通振动棒震捣，空心管管壁与管头空隙如小于100mm则应采用直径35mm的振动棒。